***Парафин******в******стироле******10****% TOBY*

**Основные характеристики:**  Раствор парафина в стироле 10%

**Внешний вид:** Жидкость беловатого цвета

**Применение:** При использовании парафина в стироле возможно из гелькоута получить топкоут. Применяется как верхний слой, для устранения остаточной липкости и снижения эмиссии стирола, при производстве стеклопластиков и полимербетонов

**Основные технические характеристики:**

При переработке ненасыщенных полиэфирных материалов, часто продукт получается с липкой поверхностью. Этот эффект не исчезает даже после длительного периода выдержки продукта в теплом помещении. Это связано с эффектом кислородного ингибирования и испарения стирола с поверхностного слоя отвержденной смолы или гелькоута. Добавление не большого количества парафинового раствора позволяет устранить этот эффект и получить сухую не липкою поверхность.



***Добавляется в гелькоут 2-5% раствора.***

**Хранение:**

- хранить в плотно закрытой таре, в сухом, проветриваемом, затемненном помещении при температуре до 25 0 С

- при температуре хранения ниже 25С возможно помутнение и появление хлопьев, исчезающих при прогревании до 30-40С.

 - При добавлении парафина смесь необходимо тщательно перемешать.

**Важно:**

- обязательно перед началом работы с гелькоутом или топокутом не забудьте добавить отвердитель (катализатор) Бутанокс М-50